附件：

主要锌冶炼企业2015年度资源能源消耗情况通报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 电锌锌锭工艺综合能耗（千克标煤/吨） | 电锌直流电耗（千瓦时/吨） | 电流效率（%） | 火法富集工序综合能耗（千克标煤/吨金属锌） | 火法精馏锌工艺标准煤耗（千克/吨） | 精馏锌总回收率（%） | 电锌冶炼总回收率（%） | 硫利用率（%） | 硫捕集率（%） | 水循环利用率（%） | 锌总回收率（%） | 火法富集锌回收率（%） | 备注 |
| 1 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 916 | 2887 | 88 |  |  |  | 98 | 96 | 99 | 97 |  |  |  |
| 2 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 614 | 2892 | 98 |  |  |  | 96 | 96 | 99 | 96 |  |  |  |
| 3 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 744 | 2896 | 87 |  |  |  | 96 | 96 | 99 | 97 |  |  |  |
| 4 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 538 | 2859 | 87 | 1291 |  |  | 97 | 97 | 99 | 95 |  | 91 |  |
| 5 | 剑川益云有色金属有限公司 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 80 |  | 通报批评 |
| 6 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司 | 919 | 2749 | 87 |  |  |  | 96 | 98 | 99 | 99 |  |  |  |
| 7 | 永仁共创锌业有限公司 |  |  |  | 1860 |  |  |  |  |  | 44 |  | 73 | 黄牌警告 |
| 8 | 云南金鼎锌业有限公司 | 867 | 2800 | 97 |  |  |  | 96 | 98 | 99 | 96 |  |  |  |
| 9 | 马关云铜锌业有限公司 |  |  |  |  | 1452 | 97 |  | 96 | 99 | 95 |  |  |  |
| 10 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 858 | 2886 | 88 |  |  |  | 96 |  |  | 95 |  |  |  |
| 11 | 宣威市威海福利冶炼厂 |  |  |  | 877 |  |  |  |  |  | 96 |  | 94 |  |
| 12 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 910 | 2889 | 90 |  |  |  | 97 | 97 | 99 | 96 |  |  |  |
| 全省平均 | | 806 | 2835 | 89 | 1290 | 1452 | 97 | 96.5 | 97 | 99 | 96.5 | 80 | 91 |  |
| 规范限额 | | 920 | 2900 | 87 | 1300 | 1800 | 96.5 | 95.5 | 96 | 99 | 95 | 86 | 90 |  |