附件：

主要钢铁企业2015年度资源能源消耗情况通报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 主要产品产量（万吨） | 烧结工序能耗（千克标煤/吨） | 高炉工序能耗（千克标煤/吨） | 转炉工序能耗（千克标煤/吨） | 电炉工序能耗（千克标煤/吨） | 吨钢新水耗量（吨/吨） | 固体废弃物综合利用率（%） | 备注 |
| 生铁 | 粗钢 |
| 1 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 698 | 701 | 54 | 434 | -15 | - | 3.1 | 99 |  |
| 2 | 云南曲靖钢铁集团有限公司 | 72 | 267 | 54 | 432 | -12 | 70 | 2.5 | 99 |  |
| 3 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 130 | 121 | 54 | 431 | -10 | - | 3.5 | 99 |  |
| 4 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 227 | 236 | 53 | 423 | -12 | - | 3.3 | 99 |  |
| 5 | 云南永钢钢铁集团有限公司 | 0 | 4.03 | - | - | -11.3 | - | 3.4 | 100 | 半停产 |
| 6 | 云南德胜钢铁有限公司 | 120 | 120 | 54 | 429 | -12 | - | 1.9 | 100 |  |
| 7 | 大理大钢钢铁有限公司 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 停产 |
| 8 | 通海纳古连铸工贸有限公司 | 7.1 | 6.2 | 53 | 432 | -10 | - | 1.5 | 99 |  |
| 9 | 云南天高镍业有限公司 | 8.16 | 28.69 | 151 | 747 | 68 | - | 2.12 | 100 | 通报批评 |
| 10 | [云南文山宏灿冶金炉料有限公司](http://www.so.com/link?url=http://yj244705.hc23.com/&q=%E4%BA%91%E5%8D%97%E6%96%87%E5%B1%B1%E5%AE%8F%E7%81%BF&ts=1463384063&t=588eceea08411868b03013c5db69c82&src=haosou" \t "https://www.so.com/_blank) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 停产 |
| 全省合计（平均） | 1262.26 | 1483.92 | 54 | 431 | -13 | 70 | 2.8 | 99 |  |
| 限额标准 |  |  | 55 | 435 | -10 | 92 | 3.8 | 96 |  |